辽宁机电职业技术学院2015 — 2016学年第一学期期末考试题 （提前上岗）

装  使用班级：13231/13232   科目：冲压模具设计与制造  试卷类别：A□B□C□

订

请考生注意：这份试题共三道大题，满分为100分。

考试时间：90分钟，考试形式：开卷□闭卷□

线

内

不

要

答

题

第 1 页  共2页

第2页 共2 页

# Text boxes

班 级

学 号

姓 名

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

核分人

审核人

# 判断题（30分）

# 1拉深过程中，坯料各区的应力与应变是很均匀的。     （     ）

# 2拉深过程中，凸缘平面部分材料在径向压应力和切向拉应力的共同作用下，产生切  向压缩与径向伸长变形而逐渐被拉入凹模。            （     ）

# 3拉深系数m恒小于1，m愈小，则拉深变形程度愈大。        （     ）

# 4坯料拉深时，其凸缘部分因受切向压应力而易产生失稳而起皱。    （     ）

# 5拉深时，坯料产生起皱和受最大拉应力是在同一时刻发生的。     （     ）

6拉深系数m愈小，坯料产生起皱的可能性也愈小。            (       )

7拉深时压料力是唯一的确定值，所以调整时要注意调到准确值。      (     )

8压料力的选择应在保证变形区不起皱的前提下，尽量选用小的压料力。    (      )   9弹性压料装置中，橡胶压料装置的压料效果最好。               (       )          10拉深模根据工序组合不同，可分为有压料的拉深模和无压料的拉深模。(       )

11由于胀形时坯料处于双向受拉的应力状态，所以变形区的材料不会产生破裂。 （    ）12由于胀形时坯料处于双向受拉的应力状态，所以变形区的材料不会产生失稳现象，成形以后的冲件表面光滑、质量好。           （      ）                             13胀形变形时，由于变形区材料截面上的拉应力沿厚度方向分布比较均匀，所以卸载时的弹性回复很小，容易得到尺寸精度高的冲件。      （     ）                                    14胀形变形时，由于变形区材料截面上的拉应力沿厚度方向分布比较均匀，所以坯料变形区内变形的分布是很均匀的。                 （      ）                                             15校形工序大都安排在冲裁、弯曲、拉深等工序之前。              （     ）                      16为了使校平模不受压力机滑块导向精度的影响，其模柄最好采用带凸缘模柄。（    ）

17压缩类外缘翻边与伸长类外缘翻边的共同特点是:坯料变形区在切向拉应力的作用下，产生切向伸长类变形，边缘容易拉裂。    （     ）                                  18压缩类外缘翻边特点是在变形过程中，材料容易起皱        （      ）

19翻孔凸模和凹模的圆角半径尽量取大些，以利于翻孔变形。     （       ）              20翻孔的变形程度以翻孔前孔径d与翻孔后孔径D 的比值K 来表示。K 值愈小，则变形程度愈大。                                      （       ）

二、简答题（60分）

1、拉深变形的特点？（10分）

2、试述拉深产生起皱的原因是什么？ （5分）

3、什么是拉深的危险断面? （5分）

4、什么是校形？校形的作用是什么？（5分）

5、什么是局部起伏成形？（5分）

6、什么是缩口？缩口有何特点？（5分）

7、导正销的使用有那些要求？（5分）

8、拉深过程中润滑的目的是什么? （10分）

三、分析题（20分）

冲制如下图所示的的汽车上使用的垫片，材料Q235，料厚T=1.0mm，现有板材规格2500*1200*1.0，模具结构采用无侧压装置的导料板导料级进模，模具定距方式采用长方形侧刃。

试（1）绘制排样图（10分）（2）编制凹模加工工艺（10分）

编号：LNJD-PR08-RE32